## Slide 1: 电池脉冲加热原理实验设计
2026.01

## Slide 2
实验介绍
一
实验设备清单
二
实验步骤
三
结果报告
四

## Slide 3
一、实验介绍
实验目的：验证脉冲电流（特别是双向/变幅脉冲）对150Ah磷酸铁锂电池在低温环境下的加热效果，测量温升速率、能耗（SOC消耗）等关键数据，为后续电池电热耦合仿真模型提供参数辨识和验证依据。
实验原理：通过外部控制电路（如MOS管），让电池以设定的频率和占空比进行脉冲式大电流自放电。电流流经电池内阻产生焦耳热（Q = I2R），从而从内部加热电池。通过调节脉冲参数（频率、占空比、幅值、正负脉冲比例），可以优化加热速率和效率。
实验电路：
实验条件：
1.环境温度：设为-20℃（常见低温工况）。
2.初始SOC：设为80%（文档指出中间SOC加热效果较好）。
3.脉冲频率：可设为1kHz或10Hz（文档中常用频率）。
4.占空比（如20%， 50%， 80%），
5.脉冲电流大小：1C，即改变平衡电阻（如30mΩ， 130mΩ， 300mΩ）。
观察对温升速率和SOC消耗的影响。

## Slide 4
二、实验设备清单
类型 | 设备名称 | 参数 | 功能 | 成本
1.控制与数据采集系统 | 主控制器 | STM32、Arduino Mega、树莓派等，或专用电池测试设备（如Arbin、LAND）。 | 产生PWM信号控制MOS管通断；采集电压、电流、温度数据。 | 
 | MOS管驱动模块 | 例如IR2110、EG2133等半桥/全桥驱动器。 | 将控制器输出的低压PWM信号放大，以驱动大功率MOS管。 | 
 | 数据采集卡/示波器 | 多通道高频数据记录仪或示波器（如Keysight, RIGOL）。 | 高频率记录电池端电压、加热电流、温度变化过程。 | 
 | 上位机软件 | LabVIEW, MATLAB/Simulink, 或控制器配套软件。 | 设置实验参数（频率、占空比）、启动/停止实验、实时监控与数据存储。 | 
2. 加热执行回路 | 功率MOS管模块 | 耐压值 > 电池最大电压的1.5倍。 连续电流 > 预期最大脉冲电流的1.5倍。 | 作为高速开关，控制电池放电回路的通断，产生脉冲电流。 | 
 | 平衡电阻 / 限流电阻 | 功率电阻，阻值可调（如30mΩ, 130mΩ, 600mΩ）。功率额定值需能承受脉冲电流下的发热。 | 限流与安全：限制最大放电电流，防止电流过大损坏电池或MOS管。调节加热功率：改变电阻可改变回路总电阻，从而调节电流和加热功率。 | 
 | 电流传感器 | 霍尔电流传感器（如LEM系列）。量程需覆盖正负最大脉冲电流，带宽足够高（>10kHz）。 | 实时测量流过电池的脉冲电流。 | 
 | 电压采样电路 | 高精度差分运放电路或隔离电压传感器。 | 实时测量电池端电压，用于监控电压边界，防止过放。 | 
 | 温度传感器 | K型或T型热电偶，或多点PT100。数据采集仪或多通道温度记录仪。 | 粘贴在电池表面（中心、边缘等多点），测量电池温度变化。 | 
 | 大电流试验线 | 满足500A电流。 | 连接元件 | 
3. 电池与环境模拟系统 | 实验电池 | 150Ah 磷酸铁锂（LiFePO4） | 被加热对象。 | 
 | 高低温试验箱 | 温度范围至少覆盖 -20℃ 至 25℃，精度±1℃。 | 为电池提供稳定、可控的低温实验环境。 | 
 | 电池充放电设备 | 电池测试系统 | 用于在实验前将电池调整至指定的初始SOC（如80%），并在实验后测量容量变化。 | 
 | 安全保护箱 | 防爆箱或坚固的金属箱体 | 将电池和加热回路置于其中，以防万一发生热失控等安全问题。 | 

## Slide 5
1.准备与标定：用充放电设备将150Ah磷酸铁锂电池充至指定初始SOC（如80%）。将电池放入高低温试验箱，设定目标环境温度（如-20℃），静置足够时间（如6-12小时）使电池内外温度均匀稳定。将热电偶牢固粘贴在电池表面关键位置（中心、极耳附近）。
2.系统连接与检查：按原理图连接所有电路元件，特别注意大电流路径的导线要足够粗，连接要牢固。将整个加热回路（除控制器和采集设备外）放入安全保护箱。给控制器、驱动板上电，检查PWM信号输出是否正常。设置电压保护限值（如放电截止电压2.5V，充电上限电压3.65V）。
3.执行实验：在上位机设置好本组实验的脉冲参数（频率、占空比）。启动数据记录仪和控制器程序。控制器开始输出PWM信号，启动脉冲加热过程。实时监控电池温度、电压、电流。当电池平均温度达到目标温度（如0℃）或触发电压保护时，控制器自动停止加热。
4.数据记录与分析：记录整个过程的时间-温度曲线，计算平均温升速率 ；记录时间-电流曲线，计算总的SOC消耗；记录时间-电压曲线，观察电压波动范围。对比不同参数下的加热效果（温升速率、能耗、电压平台）。
5.安全与后续：实验结束后，断开所有电源。让电池在试验箱内自然冷却至环境温度。可进行容量测试，评估本次脉冲加热对电池容量的短期影响（可选）。
三、实验步骤

## Slide 6
四、结果报告
实验数据：
1.电池电压曲线（电压V-时间min）
2.温升速率曲线（温度℃-时间min）
3.SOC消耗（SOC%-温度°C）
实验结论：